СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРТИНЫ ТРЕЩИН В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Грузинов Н.Д.

Академический лицей "Физико-техническая школа" имени Ж.И. Алферова СПбАУ РАН,         Санкт-Петербург, Россия

gruzinov15@yandex.ru

В лабораториях ФТИ им. Иоффе проводятся исследования методов выращивания пленки из  нитрида алюминия (AlN) — широкозонного полупроводника с гексагональным устройством кристаллической решетки, пьезоэлектрика [1]. Этот материал используется в светодиодах и сенсорах поверхностных акустических волн. Пленки AlN выращиваются на подложке из кремния Si(111). Кремний обладает значительно отличающимися от AlN постоянной решеткой и коэффициентом термического расширения, что приводит к деформациям в получаемом полупроводниковом слое. Деформации ухудшают общее качество слоя и уменьшают подвижность носителей в нём. Для сравнения различных технологий выращивания кристаллов необходимо оценивать степень этих деформаций. Обычно для характеристики деформаций используются спектры комбинационного рассеяния света (КРС) и данные рентгеноструктурного анализа, но область примения этих методов ограничена.

Одним из проявлений деформации являются трещины, которые видны на фотографиях пленок, получаемых с помощью оптического микроскопа. Зарождение трещин имеет случайный характер и не подчиняется простым аналитическим закономерностям. В связи с этим оценка степени растресканности полупроводниковых пленок затруднена, и до настоящего времени не было предложено объективного метода проведения такой оценки.

В данной работе предлагается ряд методов характеризации картины трещин по фотографиям. В качестве параметров характеризации используется среднее расстояние между трещинами и направления, в которых преимущественно проходят трещины. В основе этих методов лежит двумерное дискретное преобразование Фурье [2]. Преобразование Фурье принимает на вход изображение с трещинами и возвращает другое, специфическое изображение того же размера, по которому можно сделать некоторые выводы о периодичности, ориентации и частоте трещин.

По результатам преобразования Фурье можно точно определить предпочтительные направления, в которых происходит растрескивание. Эта процедура была автоматизирована с помощью языка программирования R и применена к имеющимся образцам [3,4]. В ходе исследования оказалось, что в некоторых образцах трещины располагаются преимущественно под углом 60 градусов друг к другу, что соответствует внутренней структуре кристалла, а в некоторых — под углами, близкими к 45 и 90 градусам.

Для сравнения частоты появления трещин (т. е. среднего расстояния между трещинами) в различных образцах был разработан критерий, основанный на медианной оценке определенного распределения яркости в изображениях, получаемых с помощью преобразования Фурье. Результат применения этого критерия к фотографиям образцов совпал с субъективными оценками степени растресканности.

В качестве резервного метода оценки был разработан и автоматизирован способ подсчета средней площади бездефектных блоков, не опирающийся на преобразование Фурье. Характерное значение площади блока для имеющихся образцов составило примерно 500 кв. мкм.

Главным недостатком и трудностью в использовании предлагемых методов является чувствительность к качеству освещения на фотографиях. В случае неравномерного освещения результат преобразования Фурье отражает специфику освещения, а эффекты, создаваемые трещинами в пленке, теряются, поэтому нашли применение несколько как уже существовавших, так и созданных самостоятельно методов коррекции изображения, повышающих точность результатов.

Итак, были разработаны, частично автоматизированы и применены методы анализа картины трещин в полупроводниковых пленках по фотографиям, которые позволяют оценивать и сравнивать различные технологии получения пленок на основании ряда показателей. Основой разработанных методов послужило преобразование Фурье, которое применялось к фотографиям пленок.

1.  В.Н. Бессолов, Н.Д. Грузинов, М.Е. Компан, Е.В. Коненкова, В.Н. Пантелеев, С.Н. Родин, М.П. Щеглов. Письма в ЖТФ, 2020, 46, 29–31.

2.  Brigham, E. Oran. The fast Fourier transform and its applications (Prentice-Hall signal processing series), 1988, chapter 11.

3.  R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, 2018. URL https://www.R-project.org/.

4.  Simon Barthelme, 2019. imager: Image Processing Library Based on 'CImg'. R package version 0.41.2. https://CRAN.R-project.org/package=imager.