СИнтез неорганических перовскитов и их контролируемая инкапсуляция при помощи лазерного излучения в микрофлюидном чипе

Ильина А.Д.

Лицей №82, Санкт-Петербург, Россия

Национальный исследовательский университет ИТМО,лаборатория Perolab Санкт-Петербург, Россия

anastasiadeblois@gmail.com

Перовскитные нанокристаллы (ПНК) являются перспективными материалами для создания нанофотонных устройств, а также имеют потенциал для применения в биомедицине. Тем не менее, галогенидные ПНК при контакте с водой диссоциируют и теряют свои свойства. Для защиты галогенидных ПНК их необходимо стабилизировать водонепроницаемым покрытием. Метод капельной микрофлюидики имеет тонкий контроль реагентов и позволяет получать монодисперсные образцы, при этом значительно экономя время экспериментатора. Более того, использование этого подхода в сочетании с фотоотверждением позволит с большой точностью подобрать оптимальные условия синтеза. Галогенидные ПНК обладают хорошими оптическими свойствами, в частности, квантовыми выходами фотолюминесценции (ФЛ), стремящимися к 100%, возможностью легкой перестройки диапазона ФЛ в видимой области. Однако при контакте с водой они диссоциируют и теряют свои оптические свойства. Решение проблемы – покрыть их водонепроницаемой оболочкой.

Группой М.Коваленко проведена большая работа по синтезу галоидных ПНК (CsPbX3, X=Br,Cl,I) на микрофлюидных платформах. Одна из них фокусируется на синтезе ПНК смешанных галогенидов используя систему капилляров [1]. В данной работе синтез проводился путем предварительной подготовки прекурсоров перовскита (олеат цезия, PbX) и последовательного смешивания галогенидов (PbBr2/PbCl2/PbI2) в фиксированном соотношении, и далее смешивания полученного раствора галогенида с олеатом цезия.

В работе Вей и соавторов [2] была исследована возможность инкапсуляции галоидных ПНК, синтезированных традиционными методами, в смеси фоточувствительных полимеров. Авторы применяют технологию капельной микрофлюидики для создания сфер из полимеров с коэффициентом различия 0.152%, что говорит о чрезвычайно узком распределении сфер по размерам.

Метод: синтез ПНК: горячее инжектирование (Галогенид свинца типа PbX2 (где X = Br, Cl, I) смешивается с октадеценом, который подвергается сушке на вакууме в течение часа при температуре 110 °C, далее добавляются стабилизаторы, такие как олеиновая кислота и олеиламин. После этого температура поднимается до 180 °C и происходит инжектирование предварительно нагретого до прозрачного состояния олеата свинца, реакция останавливается при помощи ледяной бани через 5 с. Очищается продукт при помощи центрифугирования.), модифицированное лиганд-опосредованное осаждение (Галогенид цезия CsX2  (X = Cl, Br, I) и галогенид свинца PbX2 (X = Cl, Br, I)перемешивают в диметилформамиде в присутствии олеиновой кислоты и олеиламина при температуре 90 °C в течение 2 часов до полного растворения. Далее отбирается небольшое количество полученного раствора и добавляется к избытку безводного толуола в присутствии каталитического количества аммиака и смеси алкоксисиланов, необходимых для формирования кремнезёмной (SiO2) оболочки на поверхности частиц в результате реакции гидролиза-конденсации. Данная оболочка придаёт водостойкие свойства ПНК.  Компоненты фотоотверждаемой смеси: камфорохинон, 2-(диметиламино) этилметакрилат, триэтиленгликоль диметакрилат, а также уретандиметакрилат. Создание микрофлюидного чипа (МФЧ). Инкапсуляция микрофлюидным методом.

Результаты: В ходе работы был синтезирован лиганд(карбоксилат монометилового эфира триэтиленгликоля) для стабилизации ПНК, синтезированы ПНК методом горячего инжектирования, собран микрофлюидный чип, добились того, чтобы частицы не агломерировали. Обернули ПНК в фотополимерную водостойкую оболочку. Получены неорганические водостойкие перовскиты. При контакте с водой не происходит диссоциации и ПНК не теряют свои свойства. На данный момент мы меняем структуру микрофлюидного чипа, чтобы синтез проходил с наибольшей точностью и без ошибок. Также необходимо подобрать стабильные эмульсии

Обсуждение: На основании проведённых экспериментов по диспергированию перовскитных наночастиц в фотополимерной смеси, можно предположить, что стабилизаторы для свинцово-галоидных перовскитов, состоящие из органических соединений, в основе которых лежит этиленгликоль, а также оболочки из кремнезёма, обладают необходимыми свойствами для получения стабильных коллоидных растворов, и это, в свою очередь, является необходимым условием для осуществления синтеза в микрофлюидном чипе.

[1]     	Lignos, I.; Stavrakis, S.; Nedelcu, G.; Protesescu, L.; deMello, A. J.; Kovalenko, M. V. Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals in a Droplet-Based Microfluidic Platform: Fast Parametric Space Mapping. Nano Lett. 2016, 16 (3), 1869–1877.

[2]      	Wei, Z.; Chen, Y.; Lin, P.; Yan, Q.; Fan, Y.; Cheng, Z. Synthesis and Encapsulation of All Inorganic Perovskite Nanocrystals by Microfluidics. J Mater Sci 2019, 54 (9), 6841–6852.

- Tal'yanov, P.M., S.S. Rzhevsky, R. M. Islamova development of photo-cured composite nanomaterials based on organosilicon compounds for 3d laser printing / Book of abstracts XI International Conference on Chemistry for Young Scientists. –  : , 2019. – 18-21 p.

- Lignos, I.; Stavrakis, S.; Nedelcu, G.; Protesescu, L.; deMello, A. J.; Kovalenko, M. V. Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals in a Droplet-Based Microfluidic Platform: Fast Parametric Space Mapping. Nano Lett. 2016, 16 (3), 1869–1877

- Mitzi,D.B. Introduction: Perovskites. – USA: Chemical Reviews, March 2019. – 3033-3035 p.

- Talianov, P.M., Peltek O.O., Masharin M., Khubezhov S., Baranov, A.D., Timin A.S., Zelenkov L.E., Pushkarev A.P. Halide Perovskite Nanocrystals with Enhanced Water Stability for Upconversion Imaging in a Living Cell / : Chemical Reviews, September 2021. – 8991–8998 p.

- Nguyen, N.T., Wereley S.T., Shaegh  S.A.M./ Fundamentals and Applications of Microfluidics: Artech House, 2019. – 1-8 p

- Soon, Gu Kwon Formation Mechanisms of Uniform Nanocrystals via Hot-Injection and Heat-Up Methods / Gu Kwon Soon,  Taeghwan Hyeon. –  : , August 2011. – 2685-2702p