ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ СО2 НА МЕТОКСИЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ

Цыганенко А. А.1, Аминев Т. Р.1, и Смирнов С. А.2

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академическая гимназия им. Д. К. Фадеева», Санкт-Петербург, Россия

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение научно-исследовательский институт физики им. Ю. А. Фока, Санкт-Петербург, Россия

sergey.smirnov.ag.spbu@yandex.ru

Введение: Для предотвращения климатических изменений и уменьшения уровня CO2 в атмосфере земли рассматриваются различные методы по удалению и переработке CO2, описанных в ревью Ф. Хуссина в рамках систем хранения и переработки CO2, разделяются на четыре подгруппы[1][2]: хранение[3], переработка, адсорбция без возврата и преобразование CO2[3]. В рамках нашей работы, рассматриваются адсорбенты для хранения и возврата CO2 (но не исключая и использования в качестве преобразования в метанол по циклу, описанному в работе Раула[4][5]), поскольку, предложенные адсорбенты для данного типа сорбционные системы представляют собой сложные системы, создание которых зачастую является сложной задачей. Нами же рассматриваются, в отличии от трудновоспроизводимых и сложных в использовании компонентов, BeO, TiO2, и CaO, получаемые простыми промышленными циклами. Адсорбция СО2 на поверхностях метоксильных группах поверхностей оксидов исследовалась в работе Цыганенко[6] и в работе Хогана[7], однако, в работе Цыганенко не была рассмотрена адсорбция на метоксилированном CaO, а в работе Хогана не рассматривается высокочастотный диапозон (выше 1700 см-1)

Методы: для регистрации спектров использовался ИК фурье-спектрометр Nicolet 510 с охлаждаемым приёмником (Nicolet MCT-B). Эксперименты и подготовка образца производились в низкотемпературной кювете. Каждый из образцов представляет собой мелкодисперсный порошок (например, диоксида титана использовался марки Hombifine N удельной поверхность по БЭТ: 340), который прессовался в таблетку размерами 10х30мм и помещался в держатель образца. CaO обрабатывается при 700°C 60 минут, BeO при 500°C, TiO2 при 450°C и 15 минут обрабатывается в атмосфере O2.

Для проверки выдвигаемой теории адсорбции, проводились расчёты по методу теории функционала наименьшей плотности с базисом по гибридному функционалу B3LYP с базисом 6-311+G(d). Для этого были созданы элементарные и усложнённые расчётные модели.

Результаты: Для BeO проводилось два эксперимента: во втором эксперименте метоксильный спирт обезвоживался – при адсорбции спирта в активных центров остаётся открытыми – образовываться при метоксилировании будут группы I-типа, более склонные к адсорбции СО2, что видно из спектра – для того же времени выдержки – 40 минут при комнатной температуре – наблюдается более сильное поглощение СО2; меньше образуется бикарбонатов на поверхности BeO (в работе[8] приводиться спектр метоксилата магния, в котором отсутствуют полосы в регионе валенных ν(CO)), то есть больше образуется карбометоксилатов бериллия. Так же, учитывая более сильный индуктивный эффект с поверхности, возможно возмущение по OH группам и возникновение водородной связи с поверхностными ОН группами – это предполагаемая причина возникновения полосы на 3277 и 3400 – различные типы ОН групп – второго и третьего типа, однако, если такое возмущение поверхности гидроксильных групп и возможно, то лишь при возникновении поверхностных гидроксильных групп возможно лишь при возникновении водородной связи между метоксильной группой и адсорбированным CO2 и гидроксигруппой поверхности. При образовании бикарбонатов, водродные связи, по-видимому, не имеют возможности образоваться. Для экспериментов по TiO2, на равне с образованием водородных связей возникают полосы поглощения в высокочастотном диапазоне, свидетельствующие об образовании водородной связи. Обратим так же внимание, что, сопоставляя данные из статей[9][10] можно утверждать, что метоксильные группы не преобразовываются в формиаты поверхностей для TiO2; для BeO рисунок полос возбуждения в зоне водородных связей должен повторятся, что говорит в пользу выдвигаемой теории об прохождении реакции. Квантово-механические расчёты для метоксильных групп I-типа показали, что в присутствии метоксильной группы поверхности CO2 может слабо связываться (о чём свидетельствует изменение угла молекулы CO2) гидроксильной группой поверхности, однако, для атома кислорода диоксида углерода и водорода гидроксильной группы поверхности водородной связи не наблюдается, для этой гидроксильной группы наблюдается лишь снижение частоты колебания OH-группы с 3806,89 на 3777,02, на основе чего можно предположить о возможности образования бикарбоната - "отскочившая" молекула CO2 может попасть на гидроксильную группу поверхности, после чего может получиться карбонат/бикарбонат поверхности. Более близким к действительным значениям являлась модель бидентатного присоединения СО2 к атому титана, также, такая геометрия вписывается в расчётный спектр статьи Хогана[7]. Адсорбцию для метоксильной группы, кислород которой присоединён к четырём атомам титана, рассмотреть не удалось, поскольку усложнённая модель диссоциировала на момент оптимизации.

Для метоксилированного оксида кальция наблюдается раздельное существование бикарбонатов, образованных адсорбированным CO2, и метоксильных групп – похоже, химия кальция такова, что, несмотря на выдержку в атмосфере CO2 в 30 торр, образуются бикарбонаты и карбонаты.

Заключение: На оксиде бериллия наблюдается слабая адсорбция на метоксильных группах I-типа и более сильное образование бикарбонатов поверхности, чем карбометоксилатов. На оксиде титана наблюдается сильная адсорбция на метоксильных I-типа и слабое образование бикарбонатов поверхности, впервые приводится спектр для высокочастотного поглощения карбометоксилатов титана. Соотнесение расчётных частот колебаний на элементарных и усложнённых системах показали, что кислороды с химически связанного СО2 присоединяются к титану, кислород метоксильной группы связан с углеродом СО2. На основе экспериментальных данных, можно утверждать, что на метоксильных группах оксида кальция адсорбция СО2 происходит на гидроксильных групп.

- F. Hussin, M. K. Aroua. J. Phys. Chem., 2018, 104, 8719-8724

- A. A. Khosa, T, Xu, B. Q. Xia, J. Yan. C.Y. Zhao. Solar Energy, 139, 618-636

- T. A. Atsbha, T. Yoon, P. Seongho, Chul-Jin Lee. Jornal of CO2 Utilization, 44, 101413

- S. A. Rawool, R. Belganwar, R.Jana, A. Maity, A. Bhumla, N. Yight, A. Datta, G. Rupprechter, Chem. Sci., 2021, 12, 5774-5786

- A. Dashta, A. Bahrololoomib, F. Amirkhanic, A. H. Mohammadid, Journal of CO2 Utilization, 2020, 41, 2212-9820

- A. A. Tsyganenko, E. A. Trusov. Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 59, 2602-2603

- P. E. Hoggan, M. Bensite, J.C. Lavalley. Journal of Molecular Structure, 1994, 320, 46-56.

- Ya. M. Grigor’ev, D. V. Pozdnyakov. Russian J. of Phys. Chem., 1972, 46, 186-188

- D. A. Panayotov, S. P. Burrows, J. R. Morris. Journal of CO2 Utilization, 2012, 116, 6623-6635

- W.-C. Wu, C.-C. Chuang, J.-L. Lin. J. Phys. Chem., 2000, 104, 8719-8724